附件2：

三门峡市农村公路安全设施验收要求

一、交通标志

（一）基本要求

（1）交通标志的制作应符合《交通标志和标线》（GB 5768）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的规定。

（2）交通标志在运输、安装过程中，不得损伤标志面及金属构件的镀层。

（3）标志的位置、数量及安装角度应符合设计要求。

（4）大型标志的地基承载力应符合设计要求。大型标志柱、梁的焊接部分应符合钢结构焊接规范的质量要求，无裂缝、熔合、夹渣等缺陷。

（5）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为50cm×50cm表面上，不得存在总面积大于10mm²的一个或一个以上的气泡。

（6）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接。当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。

（二）具体检测项目及设计指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）的规定，如表-1所示。（涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，在表中以“△”标识，后同。）

表-1交通标志实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志板外形尺寸（mm） | ±5°。当边长尺寸大于1.2m时，允许偏差为边长的±0.5%；三角形应为60°±5° | 钢卷尺、万能角尺、卡尺：检查100% | 1 |
|  | 标志板厚度（mm） | 不小于设计要求 |  |  |
| 2 | 标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸（mm） | 应采用符合规定字体，基本字高不小于设计要求 | 字体与标准字体对照，字高用钢卷尺：抽检10% | 1 |
| 3△ | 标志面反光膜等级及逆反射系数（cd.lx -1.m-2） | 反观膜等级符合设计要求。逆反射系数值不低于《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的规定 | 反观膜等级用目测初定，便携式测定仪：检查100% | 2 |
| 4 | 标志板下缘至路面净空高度及标志板内缘距路边缘距离（mm） | +100,0 | 直尺、水平尺或经纬仪：检查100% | 1 |
| 5 | 立柱竖直度（mm/m） | ±3 | 垂线、直尺：检查100% | 1 |
| 6△ | 标志金属构件镀层厚度（μm） | 标志柱、横梁，≥78 紧固件，≥50 | 测厚仪：检查100% | 2 |
| 7 | 标志基础尺寸（mm） | -50，+100 | 钢尺、直尺：检查100% | 1 |
| 8 | 基础混凝土强度 | 在合格标准内 | 基础施工同时做试件，每处1组（3件）：检查100% | 1 |

（三） 外观鉴定

（1）标志板安装后应平整，夜间在车灯照射下，标志板底色和字符应清晰明亮，颜色均匀，不得出现明暗不匀的现象，不能影响标志的认读。

（2）标志反观膜采用拼接时，重叠部分不小于5mm。当采用平接时，其间隙应不超过1mm。距标志板边缘50mm之内，不得有接缝。

（3）标志金属构件镀层应均匀、颜色一致，不允许有流挂、滴瘤或多余结块，镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。

二、路面标线

（一）基本要求

（1）路面标线应符合《路面标线涂料》（JT/T 280）的规定。

（2）路面标线喷涂前应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象。

（3）路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定和设计要求。

（二）具体检测项目及技术指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）的规定，如表-2所示。

表- 2路面标线实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线线段长度（mm） | 6000 | ±50 | 钢卷尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 4000 | ±40 |  |  |
|  |  | 3000 | ±30 |  |  |
|  |  | 1000--2000 | ±20 |  |  |
| 2 | 标线宽度（mm） | 400-450 | +15,0 | 钢尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 150--200 | +8,0 |  |  |
|  |  | 100 | +5,0 |  |  |
| 3△ | 标线厚度（mm） | 常温型（0.12-0.2） | --0.03，+0.10 | 湿膜厚度计，干膜用水平尺、塞尺或用卡尺：抽检10% | 2 |
|  |  | 加热型（0.2-0.4） | -0.05，+0.15 |  |  |
|  |  | 热熔型（1.0-4.50） | -0.10，+0.50 |  |  |
| 4 | 标线横向偏位（mm） |  | ±30 | 钢尺：抽检10% | 1 |
| 5 | 标线纵向间距（mm） | 9000 | ±45 | 钢尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 6000 | ±30 |  |  |
|  |  | 4000 | ±20 |  |  |
|  |  | 3000 | ±15 |  |  |
| 6 | 标线剥落面积 |  | 检查总面积0-3% | 4倍放大镜：目测检查 | 1 |
| 7 | 反光标线逆反射系数（cd.lx -2..m-2） |  | 白色标线，≥150 黄色标线，≥100 | 反光标线逆反射系数测量仪：抽检10% | 2 |

（三）外观检查

（1）标线施工污染路面应及时清理.每处污染面积不超过10cm²。

（2）标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

（3）反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。

（4）标线表面布应出现网状裂缝、断裂裂缝、气泡现象。

三、波形梁刚护栏

（一）基本要求

（1）波形梁钢护栏产品应符合《公路波形梁钢护栏》（JT/T281）及《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457的规定。

（2）护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。

（3）为保证护栏的整体强度，路肩处护栏立柱、基础处理及中央分隔带的土基压实度均不应下于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合设计要求。

（4）波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。

（二） 具体检测项目及技术指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）的规定，如表-3所示。

表-3 波形梁钢护栏实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 波形梁板基层金属厚度（mm） | 2.50+不限定:;3.00+不限定; 4.0+不限定-0.25 | 板厚千分尺：抽检5% | 2 |
| 2△ | 立柱壁厚（mm） | 4.5+不限定-0.25 | 测厚仪、千分尺：抽检5% | 2 |
| 3△ | 镀（涂）层厚度（μm） | 符合设计要求 | 测厚仪：抽检10% | 2 |
| 4 | 拼接螺栓（45号钢）抗拉强度（MPa） | ≥600 | 抽样做拉力试验，每批3组 | 1 |
| 5 | 立柱埋入深度 | 符合设计要求 | 过程检车，直尺：抽检10% | 1 |
| 6 | 立柱外边缘距路肩边线距离（mm） | ±20 | 直尺：抽检10% | 1 |
| 7 | 立柱中距（mm） | ±50 | 钢卷尺：抽检10% | 1 |
| 8△ | 立柱竖直度（mm/m） | ±10 | 垂线、直尺：抽检10% | 2 |
| 9△ | 横梁中心高度（mm） | ±20 | 直尺：抽检10% | 2 |
| 10△ | 护栏顺直度（mm/m） | ±5 | 拉线、直尺：抽检10% | 2 |

（三） 外观检测

（1）焊接钢管的焊缝应平整，无焊渣、突起。构件镀锌层表面应均匀完整、颜色一致，表面具有实用性光滑，不得有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、漏铁、擦痕等缺陷。构件镀铝层表面应连续，不得有明显影响外观质量的熔渣、色泽暗淡及假浸、漏浸等缺陷。构件涂塑层应均匀光滑、连续，无肉眼可分辨的小孔、空间、空隙、裂缝、脱皮及其他有害缺陷。

（2）直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象，曲线段护栏应圆滑流畅，与线性协调一致，中央分隔带开口端头护栏的抛物线形应与设计图相符。

（3）波形梁板搭接方向正确，搭接平顺，垫圈齐备，螺栓紧固。

（4）防阻块、托架、端头的安装应与设计图相符，安装到位，不得有明显变形、扭转、倾斜。

（5）波形梁板和立柱不得现场焊割和钻孔。

（6）立柱及柱帽安装牢固，其顶部应无明显塌边、变形，开裂等缺陷。

四、混凝土护栏

（一）基本要求

（1）混凝土所用的水泥、砂石、水及外掺剂的质量、规格必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工

（2）混凝土护栏预制块件再吊装、运输、安装过程中，不得断裂。

（3）混凝土护栏块件之间、护栏与基础之间的连接应符合设计要求。

（4）混凝土护栏块件标准段、混凝土护栏起终点及其他开口处的混凝土护栏块件的几何尺寸应符合设计要求。

（5）混凝土护栏的地基强度、埋入深度应符合设计要求。

（6）混凝土护栏块件的损边、掉角长度每处不得超过20mm，否则应予及时修补。

（二）具体检测项目及技术指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检测检验评定标准》（JTG F80/1）的规定，如表-4所示。

表-4 混凝土护栏实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 护栏混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 | 按标准规定检查 | 2 |
| 2 | 地基压实度（%） |  | 在符合设计要求 | 现场检查 | 1 |
| 3 | 护栏断面尺寸（mm） | 高度 | ±10 | 直尺、钢卷尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 顶宽 | ±5 |  |  |
|  |  | 底宽 | ±5 |  |  |
| 4 | 基础平整度（mm） |  | 10 | 水平尺：检查100% | 1 |
| 5△ | 轴向横向偏位（mm） |  | ±20或符合设计要求 | 直尺、钢卷尺：抽查10% | 2 |
| 6 | 基础厚度（mm） |  | ±10%H | 过程检查，直尺：检查100% | 1 |

（三）外观检查
 （1）混凝土护栏块件之间的错位应不大于5mm。
 （2）混凝土护栏外观、色泽均匀一致，表面的蜂窝麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不得超过该面面积的0.5%。
 （3）护栏线形适顺，直线段不允许有明显的凹凸现象，曲线段护栏应圆滑顺畅，与线性协调一致。中央分隔带开口端头护栏尺寸应与设计图相符。

五、缆索护栏

（一）基本要求

- 缆索性能、缆索直径、单丝直径、构造（3股7芯）、锚具及其镀锌质量应符合设计与施工规范的要求，缆索抗拉强度、镀锌质量须经抽验，合格后方可使用。

- 缆索张拉前，应标定拉力测定计。

- 立柱埋深不得小于设计值。采用挖埋法施工，立柱埋入土中时，回填土应分层（每层厚度不超过100mm)夯实；立柱埋入混凝土中时，基础混凝土的几何尺寸、强度等应符合设计要求。

- 立柱壁厚、外径、长度应小于设计要求。

- 采用打入法施工时，立柱顶部不就要出现明显变形、倾斜、扭曲或卷边等现象。

（二） 具体检测项目及技术指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1)的规定，如表F.5-1所示。

表-5缆索护栏实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缆索直径（mm） | 18 | 卡尺：抽检10% | 1 |
|  | 单丝直径（mm） | 2.86±0.08 |  |  |
| 2△ | 初张力（kN） | ±5% | 过程检查，张拉计：抽查10% | 2 |
| 3 | 最下一根缆索的高度（mm） | ±20 | 直尺：抽检10% | 1 |
| 4△ | 立柱壁厚（mm） | ±0.10 | 千分尺：抽检10% | 2 |
| 5 | 立柱埋入深度 | 符合设计要求 | 过程检查：抽检10% | 1 |
| 6△ | 立柱竖经度（mm） | ±10 | 垂线、直尺：抽检10% | 2 |
| 7 | 立柱中距（um） | ±50 | 直尺：抽检10% | 1 |
| 8△ | 镀锌层厚度（um） | 立柱≥85 | 测厚仪：抽检10% | 2 |
|  |  | 索端锚具≥50 |  |  |
|  |  | 紧固件≥50 |  |  |
|  |  | 镀锌钢丝≥33 |  |  |
| 9 | 混凝土基础尺寸 | 符合设计要求 | 过程检查：直尺：检查100% | 1 |
| 10△ | 混凝土强度 | 在合格标准内 | 基础施工同时做试件，每个工作班1组（3件），检查试件的强度，检查100% | 2 |

（三）外观检查

- 金属构件便面不得有气泡，剥落，漏渡及划痕等表面缺陷。

- 直线段护栏不得有明显的凹凸现象，曲线段护栏应圆滑顺畅。

- 索端锚具，托架，锁夹螺栓应安装到位，固定牢固，托架编号和组合应与缆索护栏的类别相应：上、下托架位置准确，中央分隔带缆索护栏的托架应两边对称。

六、突起路标

（一）基本要求

- 突起路标产品应符合（突起路标）（G/T24725）的规定。

- 突起路标的布设及其亚瑟应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定和符合要求。

- 突起路标与路面的黏结应牢固、耐久、能经受汽车轮胎的冲击而不会脱落。

- 突起路标应在路面干燥、清洁，并经测量定位后施工。

（二）具体检测项目及技术指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）的规定，如表-6所示。

表-6突起路标实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装角度（º） | ±5 | 角尺：抽检10% | 1 |
| 2 | 纵向间距（mm） | ±50 | 直尺：抽检10% | 1 |
| 3△ | 损坏及脱落个数 | ＜0.5% | 检查损坏及脱落个数：抽检30% | 2 |
| 4△ | 横向偏位（mm） | ±50 | 直尺：抽检10% | 2 |
| 5 | 承受压力（kN） | ＞160 | 检查测试记录 | 1 |
| 6△ | 光度性能 | 在规定范围内 | 检查测试报告 | 2 |

（三）外观检查

- 突起路标外观应美观，尺寸符合有关规范要求，表面光滑，不得有尖角、毛刺存在，表面无明显的划伤、裂纹。

- 突起路标纵向安装应呈直线，不得出现折线。曲线段的突起路标应与道路曲线相吻合，线形圆滑、顺畅。

- 突起路标粘结剂不得造成路面污染。

七、轮廓标

（一）基本要求

- 轮廓标产品应符合《轮廓标》（GB/T 24970）的规定。

- 轮廓标的布设应符合设计及施工规范的要求。

- 柱式轮廓标的基础混凝土强度、基础尺寸应符合设计要求。

（4）柱式轮廓标应安装牢固，逆反射材料表面应与行车方向垂直，色度性能和光度性能应与设计相符。

（二）具体检测项目及技术指标

具体检测项目及技术指标参见《公路工程质量检测评定指标》（JTG F80/1)的规定，如表 -7所示。

表 -7 轮廓标实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱式轮廓标尺寸(mm) | 三角形断面：底边允许偏差为±2； 柱式轮廓标总长允许偏差为±6 | 直尺：抽检10％ | 1 |
| 2 | 安装角度（ 0） | 0~5 | 花杆、十字架、卷尺、万能角尺：抽检10％ | 1 |
| 3 | 反射器中心高度（mm） | ±20 | 直尺：抽检10％ | 1 |
| 4△ | 反射器外形尺寸（mm） | ±1 | 卡尺、直尺：抽检10％ | 2 |
| 5△ | 光度性能 | 在合格标准内 | 检查检测报告 | 2 |

（三）外观检查

- 轮廓标不应有明显的划伤、裂纹、损边、掉角等缺陷。表面应平整光滑无明显凹痕或变形。

- 轮廓标应安装牢固，线型顺畅。

- 柱式轮廓标的垂直度应不超过±8mm/m’

八、减速丘

（一）基本要求

- 减速丘应沿路面全断面铺设，并与路面黏结牢固，表面线型平顺，与路面交界处边线平直。

- 沿公路纵向边缘处理应符合设计要求。

- 减速丘的标志标线应设置齐全。

（二）检测项目

（1）断面尺寸：宽度用直尺量取；厚度需施工时检查并记录，各控制点摊铺厚度，用干净、平直铁丝探入摊铺的沥青混凝土，拔出后量取。

- 压实值：沥青碎石压实度的规定值为实验室标准密度的96%，至少取6个点，用核子密度仪验证可靠后测量，每个点的压实值应符合规定值。

九、避险车道

（一） 基本要求

- 避险车道引道，避险车道，服务车道及配套交通设施齐全，各个结构，尺寸应符合设计要求。

- 制动床集料应干净、平整、松散。

（二） 检测项目

- 避险车道长度、宽度、坡度、直尺、坡度尺值取至少10个点，取均值，并应大于或等于设计规定值。

- 避险车道制动床集料的级配：制动床集料的级配检查施工记录，应符合设计要求。

- 避险车道制动床集料深度：钢筋插入制动床或检查施工记录，应符合设计要求。

十、边沟及边坡

（一）基本要求

- 边沟应满足路测排水需求，形式安全并与环境协调。

- 边沟应便于清淤。

- 横向排水沟的端口应经处理。

（二）检测项目

排水沟盖板强度应符合设计要求。

十一、停车区及观景台

- 停车区及观景台的出入应符合设计要求，对主线交通无不了影响。

- 停车区停车位应便于车辆停入和驶出。

- 观景如的休息、观景、停车设施应布置合理。

十二、 路面防滑

（一）  基本要求

- 路面搞滑性能应符合相应的路面设计规范要求。对于根据事故情况、弯道半径、运行速度等条件需改进抗滑性能的路段，可相应地提高防滑要求。

- 路面标线抗滑性能宜不低于路面抗滑性能要求。

（二） 检测项目

- 薄层铺装表面任意点的抗滑摆值BPN应不小于45。

- 路面应采取拉毛或机具压槽等抗滑措施，其构造深度应不小于0.5mm。